Инструкция по применению краски Monto Montoplex Mate.

Коллекция "MONTOPLEX mate" представляет собой одну из новейших разработок в области декоративных покрытий. Коллекция представляет собой матовую финишную водно-дисперсионную краску, специально разработанную для получения различных текстурных узоров в зависимости от техники нанесения.
Коллекция "MONTOPLEX mate" - пластичное, стойкое к истиранию и ударам, долговечное покрытие, обладающее хорошей адгезией и твердостью.
Колеровка этой коллекции универсальными пигментными пастами дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета.
"MONTOPLEX mate" - технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и претворять в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Материал легко ремонтируется.
Как и все коллекции "MONTO", "MONTOPLEX mate" - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений, школьных и дошкольных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях.


Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15 %.
В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.


Подготовка поверхности

Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" (торговой марки "MONTO") или разбавленный водой на 20-25% "MONTOPLEX mate".
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать "MONTOPLEX mate", разбавленный водой на 20-25% 

Расход материала и время сушки

- Расход базового покрытия "MONTOPLEX mate" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении.

- Расход декоративного покрытия "MONTOPLEX mate" 0,5-1 кв.м./ л при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности и техники нанесения покрытия.

- Время высыхания базового покрытия "MONTOPLEX mate" при +23oС и относительной влажности 50% 1-1,5 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия "MONTOPLEX" при +20°С и относительной влажности 60%:

  - на отлип - 0,5-1 час

  - межслойная выдержка - 6-8 часов

  - для легкой нагрузки - 24 часа

  - до полной эксплуатации (мытье) - 25-30 дней.

Огнестойкость

не участвует в распространении огня.


Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!

Оборудование и инструменты

При нанесении покрытия "MONTOPLEX mate" используется шпатель "Venicelook/Opus" 20х8 мм из нержавеющей стали и узкий шпатель для нанесения краски на большой шпатель.
Основной инструмент - шпатель "Venicelook/Opus" -перед началом работы необходимо специально подготовить. Для этого его углы необходимо закруглить, а края слегка сточить. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем мелкозернистую шлифовальную шкурку. Подготовленный инструмент облегчит работу и позволит добиться нужного качества покрытия "MONTOPLEX mate"
Для обработки труднодоступных мест (углов, розеток и т.п.) используйте узкий шпатель из нержавеющей стали. Узкий шпатель необходимо подготовить таким же образом.
Возможно нанесение декоративного покрытия распылителем или валиком.
При этом материал может быть разбавлен водой до 5%.
Инструменты рекомендуется периодически очищать от прилипающего материала.
Для получения фактуры дерева используется специальный аппликатор.
Для получения различных фактур можно использовать текстурно-набивные валики и губки для декоративных эффектов, декоративные щетки и любой другой инструмент, предназначенный для создания фактуры.
Сразу же после окончания работ тщательно промойте инструменты водой.

Методика нанесения покрытия "MONTOPLEX mate"

Суть технологии заключается в нанесении материала на поверхность ровным слоем, а затем различным специальным инструментом создается фактура.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло.

- Перед нанесением декоративного покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см ) малярным скотчем. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 2 кв.м.

- Нанесите материал шпателем "Venicelook/Opus", распределяя его сравнительно ровным слоем, как шпаклевку. Толщина слоя зависит от того, какую фактуру в последующем планируется получить. Если фактура планируется не очень объемная, то материал можно нанести на обрабатываемую поверхность валиком или краскопультом, предварительно разбавив его водой на 5% и тщательно перемешав. Цель данного этапа - нанести одинаковое количество по всей поверхности выбранного участка.

- Сразу после нанесения материала, не дожидаясь его подсыхания, необходимо распределить его дугообразными разнонаправленными движениями, избегая получения стыков в виде прямых линий. Шпатель прижимайте к стене плотно, держа его под углом 5°-10° к поверхности. Совмещайте одновременно движения шпателем "на отлип" и дугообразные движения. Цель этого этапа - создать оригинальную объемную фактуру, которая будут зависить от фантазии мастера и заказчика.

- Дайте материалу высохнуть в течение 24 часов и нанесите на фактурную поверхность кистью лессирующий состав "Master Luster Pearl" из расчета 1 л на 10-12 кв.м. при однослойном нанесении. Лессирующий состав равномерно распределите по поверхности декоративной рукавицей "Vestan" или "Dual Glove".

- Используя аппликатор текстуры дерева, можно получить фактуру дерева.

- Используя угловую кисть "Goatskin". можно получить эффект "жатой" ткани.

- Используя кисть "Etno Brush". можно получить фактуру дерева венге.

- Огромное количество различных эффектов можно получить , используя различные губки и текстурно-набивные валики.

- Однако, в любом случае необходимо помнить, что фактуру нужно создавать сразу же после распределения материала. Если необходимо создать более объемную фактуру, то после выдержки в течение 6-8 часов можно наносить последующие слои декоративного покрытия.

Безопасность

Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С. 


Фасовка

12л. (Удельный вес - 1,72±0,05 кг/л)