Инструкция по применению краски Monto Velato Terciopelo.

Коллекция "VELATO TЕRCIOPELO" представляет собой одну из новейших разработок в области декоративных покрытий.
Коллекция представляет собой водно-дисперсионную краску с мелкой структурой, позволяющую формировать на поверхности различные декоративные эффекты от велюра с мягкими переходами до текстуры дерева (в зависимости от техники нанесения) с неповторимым металлическим эффектом за счет входящих в состав краски металлических частиц.
Коллекция "VELATO TЕRCIOPELO" - эластичное, светостойкое, долговечное покрытие, обладающее хорошей адгезией.
Колеровка этой коллекции универсальными пигментными пастами дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета.
"VELATO TЕRCIOPELO" - технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и претворять в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Материал легко ремонтируется.
Как и все коллекции "MONTO", "VELATO TЕRCIOPELO" - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений, школьных и дошкольных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях.


Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15%.
В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.


Подготовка поверхности

Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" или "Fijamont" (торговой марки "MONTO") или "EURO-Balance PRIMER" (торговой марки "SYMPHONY")
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать акрилатные краски "EURO-Balance 7" (торговой марки "SYMPHONY")


Расход материала и время сушки

- Расход акрилатных красок "EURO-Balance 7" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении. Базовое покрытие рекомендуется наносить в 2 слоя.

- Расход декоративного покрытия "VELATO TЕRCIOPELO" 7-10 кв.м./л при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности и техники нанесения покрытия.

- Время высыхания базового покрытия при +23oС и относительной влажности 50% 1-1,5 часа. Следующий слой базового покрытия можно наносить через 1,5 - 2 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия "VELATO TЕRCIOPELO" при +20°С и относительной влажности 60%:

  - на отлип - 2-3 часа

  - межслойная выдержка - 6 часов

  - для легкой нагрузки - 24 часа

  - до полной эксплуатации - 15 дней.

Огнестойкость

не участвует в распространении огня.


Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!


Оборудование и инструменты

При нанесении покрытия " VELATO TЕRCIOPELO" используется шпатель "Venicelook/Opus" 20х8 мм из нержавеющей стали и узкий шпатель для нанесения краски на большой шпатель.
Основной инструмент - шпатель " Venicelook/Opus" -перед началом работы необходимо специально подготовить. Для этого его углы необходимо закруглить, а края слегка сточить. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем мелкозернистую шлифовальную шкурку. Подготовленный инструмент облегчит работу и позволит добиться нужного качества покрытия "VELATO TЕRCIOPELO".
Для обработки труднодоступных мест (углов, розеток и т.п.) используйте узкий шпатель из нержавеющей стали. Узкий шпатель необходимо подготовить таким же образом.
Инструменты рекомендуется периодически очищать от прилипающего материала.
Для получения фактуры дерева используется специальный аппликатор.
Оригинальную фактуру можно создать, используя шубку от поролонового валика.
Для получения фактуры "жатого шелка" используется угловая кисть "Goatskin".
Сразу же после окончания работ тщательно промойте инструменты водой.
Возможно нанесение декоративного покрытия распылителем.

Методика нанесения покрытия "VELATO TЕRCIOPELO"

Суть технологии заключается в нанесении одного или двух слоев покрытия, состоящих из хаотически расположенных структурных "пятен" материала. Сочетание множества таких "пятен" создает иллюзию глубины рисунка.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло.

- Перед нанесением декоративного покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см) малярным скотчем. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 1-1.5 кв.м.

- На рабочую поверхность шпателя "Venicelook/Opus" положите маленьким шпателем приблизительно 30-50 куб.см. декоративного материала.

- Наносите материал хаотично, распределяя его ровным тонким слоем, чтобы не было так называемых "наплывов". Сразу после нанесения материала, не дожидаясь подсыхания, необходимо распределить его разнонаправленными движениями, избегая стыков в виде прямых линий. На протяжении всей работы шпатель плотно прижимайте к поверхности, держа его под углом 15-20 градусов.

- Если использовать для распределения материала поролоновую шубку шириной примерно 10см. смоченную водой, то можно получить оригинальную фактуру. Движения поролоновой шубкой в этом случае то же делаем разнонаправленными, добиваясь рисунка, имитирующего "рыбью чешую"

- Если использовать для распределения материала аппликатор текстуры дерева, то можно получить поверхность, похожую на текстуру древесины. Движения аппликатором производить сверху вниз. При этом они должны быть плавными с покачиванием вниз-вверх.

- Оригинальную фактуру покрытия можно создать, используя другую технику распределения декоративного покрытия шпателем "Venicelook/Opus". Распределение материала производится в технике "на отлип". При этом дви-жения напоминают "восьмерку" (или знак бесконечности). После высыхания 1-го слоя материала в течение 3-4 часов аналогично нанесению 1-го слоя наносится 2-ой слой декоративного материала и через 10 минут необходимо пригладить поверхность шпателем "Venicelook/Opus". Движения при этом также должны напоминать "восьмерку". В результате получаем мягкую бархатистую поверхность.

- Если для создания фактуры использовать угловую кисть "Goatskin", то можно достичь эффекта "жатого шелка". Движения угловой кистью должны быть перпендикулярны окрашиваемой поверхности и кисть при этом должна вращаться вправовлево.

Безопасность

Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С.