Инструкция по применению краски Monto Capri Duo.

Коллекция "CAPRI DUE" представляет собой декоративную штукатурку на водной основе.
Коллекция "CAPRI DUE" обладает огромным разнообразием оттенков. Акриловые гранулы с добавлением темно-коричневых и белых вкраплений, входящие в состав покрытия, растираются разными способами при помощи шпателя и придают коллекции характер каменных и гранитных поверхностей.
Коллекция "CAPRI DUE" - светостойкое, долговечное покрытие, обладающее хорошей адгезией.
Используется как таковая или в качестве базы для колеровки. Колеровка этой коллекции универсальными пигментными пастами дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета.
Как и все коллекции "MONTO", " CAPRI DUE " - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений, школьных и дошкольных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях.


Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15 %.
В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.


Подготовка поверхности

Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" или "Fijamont" (торговой марки "MONTO") или "EURО-Balance PRIMER" (торговой марки "SYMPHONY")
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать "MONTOKRIL L500" (торговой марки "MONTO") или акрилатные краски "EURO-Balance 7" (торговой марки "SYMPHONY")


Расход материала и время сушки

- Расход акрилатных красок "EURO-Balance 7" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении. Базовое покрытие рекомендуется наносить в 2 слоя.

- Расход декоративного покрытия " CAPRI DUE " 8 кв.м./л при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности и техники нанесения покрытия.

- Время высыхания базового покрытия при +23oС и относительной влажности 50% 1-1,5 часа. Следующий слой базового покрытия можно наносить через 1,5 - 2 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия "CAPRI DUE" при +20°С и относительной влажности 60%:

  - на отлип - 3 часа

  - для легкой нагрузки - 24 часа

  - до полной эксплуатации - 48 часов.

Огнестойкость

не участвует в распространении огня.


Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!


Оборудование и инструменты

Для достижения наилучших результатов при нанесении покрытия "CAPRI DUE" используйте малярную кисть с полужёстким ворсом (кисть "Deco Effect") и мягкий двойной пластиковый шпатель либо металлический шпатель "Venicelook/Opus . Кистью наносится материал на поверхность, а шпателем слегка "приглаживаются" находящиеся в материале декоративные включения.
В процессе работы старайтесь чаще очищать шпатель от остатков краски, поскольку даже при частичном высыхании материала его сложно будет удалить.
Сразу после окончания работы инструмент промыть водой.
Декоративное покрытие можно нанести с помощью декоративной рукавицы "Vestan" или "Dual Glove".
Декоративное покрытие можно нанести также с использованием краскопультаю.

Методика нанесения покрытия "CAPRI DUE"

Суть технологии заключается в нанесении одного слоя покрытия перекрестными однообразными движениями с последующим приглаживанием покрытия после выдержки металлическим или пластиковым шпателем.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло.

- Перед нанесением декоративного покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см ) малярным скотчем. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- Тщательно перемешайте материал вручную. Механическое перемешивание не допускается. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 1-2 кв.м.

- Нанесите один достаточно густой слой декоративной краски "CAPRI DUE" выбранного цвета, используя плоскую кисть "Deco Effect", перекрестными однообразными движениями.

- Дайте слегка подсохнуть с тем, чтобы покрытие проникло в подложку и приобрело твердость.

- Проведите гибким пластиковым шпателем, прилагая равномерное усилие до получения требуемого эффекта. Так мы будем разбивать твердые частицы , которые еще не высохли, и достигнем эффекта вкраплений белого и коричневого цвета. Частицы будут выступать и сочетаться с уже затвердевшей колерованной подложкой. Для приглаживания можно использовать металлический шпатель "Venicelook/Opus".

- При использовании для нанесения покрытия декоративных рукавиц движения должны напоминать "восьмерку" (или знак бесконечности). После соответствующей выдержки покрытие также приглаживается шпателем.

- При использовании для нанесения покрытия краскопульта должно быть использовано сопло с диаметром 2,5-3 мм. Давление при этом должно быть 2-3 атм. Расстояние до обрабатываемой поверхности - 30-50 см.

Безопасность

Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С.