Инструкция по применению венец штукатурки Monto Marmorino Autolucidante.

Коллекция «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» - декоративная штукатурка (классическая "венецианская" штукатурка) на водной основе.
«MARMORINO AUTOLUCIDANTE» - классическое минеральное покрытие с аэрированной известью и мраморным порошком. финишное покрытие приобретает гладкий вид или вид рустика, что позволяет достичь декоративных эффектов от классического "марморино" и имитации мрамора до эффектов старых стен, бетона и камня травертин.
Коллекция «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» - античная штукатурка с эффектом "состаренного камня". Происходит игра фактур и натуральных оттенков, придающих поверхности оригинальные и разнообразные эффекты. Античная штукатурка применяется для отделки интерьеров в разных стилях: старинной классики, рококо, барокко.
«MARMORINO AUTOLUCIDANTE» - финишное минеральное покрытие сдержанной цветовой гаммы для использования внутри и снаружи помещений.

В большинстве случаев для отделочных работ, результатом которых является гладкая и полированная поверхность.
Коллекция «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» - светостойкое, долговечное покрытие, обладающее хорошей адгезией. Цвет стоек к УФ-излучению. Очистка осуществляется влажной тканью или нейтральным мылом.
Колеровка этой коллекции универсальными пигментными пастами дает возможность достичь практически любых оттенков сдержанной цветовой гаммы.
«MARMORINO AUTOLUCIDANTE» - технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и претворять в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей.
Как и все коллекции "MONTO", «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений, школьных и дошкольных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях.


Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15%.

В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.


Подготовка поверхности

Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" или "Fijamont" (торговой марки "MONTO") или "EURO-Balance PRIMER" (торговой марки "SYMPHONY")
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать "MONTOKRIL L500" (торговой марки "MONTO") или акрилатные краски "EURO-Balance 7" (торговой марки "SYMPHONY")


Расход материала и время сушки

- Расход базовых покрытий "MONTORRIL L500", "EURO-Balance 7" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении. Базовое покрытие рекомендуется наносить в 2 слоя.

- Расход декоративного покрытия «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» 0,7-1 кв.м./л при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности и техники нанесения покрытия.

- Время высыхания базового покрытия при +23°С и относительной влажности 50% 1-1,5 часа. Следующий слой базового покрытия можно наносить через 1,5 - 2 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» при +20°С и относительной влажности 60%:

  - на отлип – 4-6 часов

  - межслойная выдержка - 24 часа

  - для легкой нагрузки - 48 часов

  - до полной эксплуатации - 30 дней.

Огнестойкость

не участвует в распространении огня.


Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!


Оборудование и инструменты

При нанесении покрытия «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» используются шпатели "Venicelook/Opus" 20х8 мм или 24х10 мм из нержавеющей стали и узкий шпатель для нанесения краски на большой шпатель.
Основной инструмент - шпатель "Venicelook/Opus" - перед началом работы необходимо специально подготовить. Для этого его углы необходимо закруглить, а края слегка сточить. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем мелкозернистую шлифовальную шкурку. Подготовленный инструмент облегчит работу и позволит добиться нужного качества покрытия «MARMORINO AUTOLUCIDANTE».
Для обработки труднодоступных мест (углов, розеток и т.п.) используйте узкий шпатель из нержавеющей стали. Узкий шпатель необходимо подготовить таким же образом.
Инструменты рекомендуется периодически очищать от прилипающего материала.


Методика нанесения покрытия «MARMORINO AUTOLUCIDANTE»

Суть технологии "венецианской штукатурки" заключается в нанесении двух (иногда и более) слоев покрытия, состоящих из хаотически расположенных структурных "пятен" и "прожилок" материала. Сочетание множества таких "пятен" и "прожилок" создает иллюзию глубины рисунка природного мрамора.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло.

- Перед нанесением декоративного покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см ) малярным скотчем. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 1-1,5 кв.м.

- На рабочую поверхность шпателя "Venicelook / Opus" положите маленьким шпателем приблизительно 70-100 куб. см материала.

- Наносите материал, распределяя его сравнительно ровным тонким слоем, как шпаклевку. Цель данного этапа - нанести одинаковое количество " MARMORINO " по всей поверхности выбранного участка.

- Сразу после нанесения материала, не дожидаясь подсыхания, необходимо распределить его дугообразными разнонаправленными движениями, избегая получения стыков в виде прямых линий. Шпатель прижимайте к стене плотно, держа его под углом 15°-20° к поверхности. Цель этого этапа - создать "прожилки", которые будут имитировать рисунок и фактуру природного мрамора.

- Дайте высохнуть в течение не менее 24 часов, а затем зашкурьте поверхность, используя мелкую шкурку или шкурку № 400, чтобы удалить неровности.

- Слегка увлажните поверхность влажной губкой

- Нанесите финишный слой шпателем из нержавеющей стали "Venicelook / Opus" аналогично нанесению 1-ого слоя. Для увеличения времени жизни материала при нанесении и предотвращения разрывов, наносить "мокрый по мокрому".

- Подождите несколько минут перед тем, как глянцевать поверхность. Материал может быть быстро отполирован до момента полного высыхания, приобретая превосходный блеск и глянец. Ощущение стеклянной поверхности после полировки. Нет необходимости в использовании воска для придания великолепного вида. Поверхность со временем приобретает вид камня.

- Используя для нанесения «MARMORINO AUTOLUCIDANTE» кисти или различные валики, можно получить различные оригинальные эффекты.

Безопасность

Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С.