# Общество с ограниченной ответственностью «НПО «КОСМА»

115191 г. Москва, пер. Духовской д.17, стр.15.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА  №271

от 18 марта 2015 года.

Противогололедный материал ICEHIT(АЙСХИТ) Lite mix

в соответствии с ТУ 2149-001-18725784-2013

Масса нетто партии (тн.)         0,500                Количество мест в партии            20

Дата отгрузки             18 марта 2015               Масса нетто места (тн.)               0,025

Дата изготовления и упаковывания: 28 февраля 2015 года.

Наименование показателей                          Норма                         Фактические показатели

Внешний вид                                  Гранулы, кристаллы, чешуя                    соответствует

Цвет                                               от белого до светло-серого цвета            соответствует

(допускается светло-коричневый-розовый оттенок)

Запах                                                                отсутствует                              соответствует

Массовая доля хлористого кальция,%                    15-25                                          соответствует

Массовая доля хлористого натрия,%                      75-85                                          соответствует

Массовая доля нерастворимого в воде остатка,%             2,5                                              соответствует

Массовая доля влаги,% , не более                               5                                            соответствует

Класс опасности IMO, ADR

(для опасных грузов):                    отсутствует (груз НЕ опасный по классификации IMO)

Маркировка:                                    в соответствии с маркировкой изготовителя, соответствует

требованиям транспортной маркировки по ГОСТ 14192

Заключение:                                   Противогололедный материал  ICEHIT(АЙСХИТ) Lite mix

соответствует требованиям ТУ 2149-001-18725784-2013

Противогололедный материал ICEHIT Lite mix – пожаро и взрывобезопасен, токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образует, в организме не кумулируется.

Гарантийный срок хранения Противогололедного материала ICEHIT Lite mix – 12 месяцев со дня изготовления, при условии сохранения герметичности упаковки изготовителя.

Главный технолог                                                             Семенов С.С.

Тел. (499) 171-08-66